单模宽带耦合器1*2-2*2-1550-1310-1064-980

特征：低插入损耗、高回波损耗、多分光比、高可靠性和可稳定性

应用：光纤激光器、光纤传感器、通信系统、保偏光纤系统

产品规格：

| 参数 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 结构类型 | - | 1*2；2*2 |
| 中心波长 | nm | 1550；1310 | 1064；980 |
| 工作波长范围 | nm | ±40 | ±10 |
| 附加损耗 | dB | 1.0 |
| 偏振相关损耗 | dB | 0.1 |
| 分光比 | dB | 01/99~50/50 |
| 温度稳定性 | (dB/℃) | ≤0.002 |
| 最小回波损耗 | dB | 50 |
| 方向性 | 1*2 | ≥50, ≥60on request |
|  | 2*2 | ≥ 65 |
| 封装尺寸 | mm | φ3.0×40（250um bare fiber） |
| 封装尺寸 | mm | φ3.0×56（900um loose tube） |
| 封装尺寸 | mm | 90X16X9（2、3mm loose cable） |
| 工作温度 | ℃ | -40to+85 |
| 储存温度 | ℃ | -40to+85 |
| 以上参数均不含连接头数据，含头，插入损耗加0.3dB，回波损耗少5dB。 |
| 订货信息 |
| 产品名称 | 单模宽带光纤耦合器 |
| 端口类型 | 1=1*2；2=2*2 |
| 工作波长 | 1550=1550nm；1310=1310nm；1064=1064nm;980=980nm |
| 分光比 | 01=1/99；02=2/9805=5/95；10=10/90；20=20/80；50=50/50 |
| 尾纤类型 | 0=250um裸光纤；1=900um松套管；2=2.0mm松套管；3=3.0松套管 |
| 连接头类型 | 0=FC/UPC；1=FC/APC；2=SC/UPC；3=SC/APC；4=LC/UPC；5=LC/APC |